TABELAS

Tabela 1 – Materiais/tratamentos realizados sobre a dentina.

| MATERIAL/LOTE | COMPOSIÇÃO | MODO DE APLICAÇÃO |
| --- | --- | --- |
| Single Bond 2 (3M) L: N587475 | Etanol, Bis-GMA, silano tratado com particula de sílica coloidal, 2-hidrosietilmetacrilato, glicerol 1,3 dimetacrilato, copolímero de ácido acrílico e ácido itacônico e diuretano dimetacrilato | Secagem da superfície com papel absorvente Aplicação de ácido fosfórico a 37% por 15s Lavagem com água por 10s e secagem com papel absorvente Duas camadas de Single Bond 2 consecutivas, aplicadas ativamente por 15s Leve jato de ar por 5s Fotopolimerização por 10s |
| CLINPRO XT VARNISH (3M) L: 1432800813 | Pasta A: Pó de vidro silanizado, sílica tratada com silício, metacrilato 2-hidroxietila, água, bisfenol A diglicidil éter dimetacrilato (BIS-GMA) Líquido B: Copolímero de ácido acrílico e itacônico, água, metacrilato 2-hidroxietila | Secagem da superfície com papel absorvente. Foi dispensado um click do produto no bloco de mistura. Liberada a alavanca após parar de sair o produto (2s) Misturado os componentes por 10 a 15 s, em área de 2,5 cm de diâmetro, obtendo-se uma mistura de aparência lisa e brilhante Aplicação da mistura, formando uma camada uniforme de 0,5 mm, com um microbrush Fotoativar por 20s Limpar a superfície com bolinha de algodão umedecida |
| DESSENSIBILIZE NANO P (FGM) L: 250614 | Ingredientes ativos: Fosfato de cálcio nanométrico (na forma de hidroxiapatita), fluoreto de sódio, nitrato de potássio Ingredientes inativos: água destilada, espessante, tensoativo, umectante, aroma, adoçante e conservante. | Secagem da superfície com papel absorvente Aplicação do produto com microbrush Fricção da superfície com um disco de feltro (Diamond flex, FGM) por 10s, adaptado em baixa rotação com velocidade baixa Deixar o produto em repouso por 5 min Remover o excesso com bolinha de algodão |
| CONTROLE (SEM TRATAMENTO) | Dentina sem smear layer |  |

TABELAS

Tabela 2- Valores médios (desvio-padrão) mediana da variação percentual de permeabilidade dentinária pós-tratamento (%PPT) e pós desafio erosivo (%PPDE).

| Grupos | %PPT | %PPDE | p value* |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Single B2 | 5,22 (2,26) | 7,21(5,47) |  | 0,27 |
| Clinpro XT Varnish | 6,21 (3.08) | 7,32 (5,61) |  | 0,49 |
| Nano P | 68,32 (15,78) | 109,44 (51,84) |  | 0,09 |
| Controle | 102,97 (16,09) | 162,83 (49,55) |  | 0,04* |

*Test- T pareado (p< 0,05)